## Slide 1
一楼墙面防潮防水综合治理方案
1 / 10
Notes: 大家好，今天我们来聊一个很多一楼业主都会遇到的痛点——墙面返潮发霉。这份方案将提供一套完整的、从外墙到内墙的系统性防水解决方案，让你告别反复维修的烦恼。

## Slide 2
四种墙面潮湿类型
一楼墙面通常是「毛细渗透 + 冷凝结露」叠加，需综合治理
地下毛细渗透
地下水汽沿墙体毛细孔向上渗透
· 墙根30cm内起皮、鼓包
· 黑绿色霉斑
· 常见于一楼所有靠外墙和内隔墙底部
最常见
冷凝结露
暖湿空气遇到温度较低的墙体表面结露
· 全墙挂水珠，像"流泪"一样
· 梅雨季 / 回南天严重
· 通风差的房间、北向墙面
外墙渗漏（舅妈您可能是这种情况）
外墙防水层破损或裂缝导致雨水渗入
· 雨天加重，渗水集中
· 有明显水流痕迹
· 迎风面外墙、窗框周围
管道渗漏 / 卫生间串水
水管微漏或卫生间防水失效
· 只集中在厨卫相邻墙面或管道附近
· 卫生间门口两侧常见
· 厨房下水管道周围
2 / 10
Notes: 在动手之前，我们先搞清楚你家墙面到底是哪种类型的潮湿。一楼墙面最常见的是地下毛细渗透——墙根30厘米内起皮、鼓包、发霉，这是地下水汽顺着墙体毛细孔往上爬的结果。其次是冷凝结露，梅雨季墙面挂水珠，像在流泪一样。还有外墙渗漏和管道串水两种情况。现实往往是前两种叠加，所以需要综合治理。

## Slide 3
治水之道：先外后内，双管齐下
外墙优先阻断水源 → 内墙跟进巩固防线，内外兼治才能彻底解决问题
第一步：外墙正水面防水
优先执行 — 从源头阻断水源
★★★ 优先
1
清洁外墙表面 + 修补裂缝
高压水枪冲洗污垢 / 水泥砂浆填补裂缝
2
涂刷丙烯酸弹性防水涂料 2遍
间隔 4-6 小时 / 覆盖率 3-5 m²/kg
3
墙角与地面交接处加强处理
向上翻起 20-30cm，形成整体密封
耗时约 1-2 天 · 材料费约 800-1,500 元
京东搜 → 东方雨虹 HCA121 丙烯酸弹性防水涂料
+
第二步：内墙背水面综合治理
外墙完成后跟进 — 七步巩固防线
★★☆ 跟进
① 铲除霉变层（超出霉变区30cm）
② 杀菌消毒（84消毒液1:10湿敷10-15分钟）
③ 基层封闭（防水型墙固封闭毛细孔）
④ 防水层（渗透结晶防水涂料 2遍 + 养护48h）
⑤ 腻子层（N型水泥基耐水腻子 2遍，间隔24h）
⑥ 底漆（抗碱防潮底漆 1遍）
⑦ 面漆（防霉乳胶漆 / 无机涂料 2遍）
耗时约 5-7 天 · 材料费约 1,500-3,000 元
京东搜 → 德高K11通用型 渗透结晶防水涂料
⚠ 外墙处理好后再做内墙，否则等于白做！先外后内 = 事半功倍
3 / 10
Notes: 现在来看我们的核心思路：先外后内，双管齐下。方案二是外墙正水面防水，从源头阻断水源，大概一到两天完工，优先级最高。方案一是内墙背水面综合治理，七步施工，需要五到七天。记住一个关键原则：外墙不处理好就直接做内墙，等于白做。

## Slide 4
第一步：外墙正水面防水 — 优先执行
从源头阻断水源 · 3步完成 · 耗时约1-2天
1
STEP
清洁外墙 + 修补裂缝
表面处理
· 高压水枪冲洗污垢
· 水泥砂浆填补裂缝
· 确保基层平整坚实
· 清除浮灰和油污
2-4 小时
2
STEP
涂刷丙烯酸弹性涂料 ×2
防水施工
· 开桶搅匀，辊涂施工
· 第1遍干后涂第2遍
· 间隔 4-6 小时
· 覆盖率 3-5 m²/kg/遍
4-6 小时
3
STEP
墙角交接处加强处理
关键收尾
· 墙角向上翻起 20-30cm
· 地面交接处多刷1遍
· 形成整体密封防水
· 干固后检查无漏点
24 小时
4 / 10
Notes: 方案二具体怎么操作呢？三步走。第一步，清洁外墙表面，用高压水枪冲洗污垢，有裂缝的地方用水泥砂浆填补。第二步，涂刷丙烯酸弹性防水涂料两遍，间隔四到六小时。第三步最关键——墙角与地面的交接处要向上翻起二十到三十厘米，形成整体密封。材料方面，京东搜东方雨虹HCA121就能找到官方店。

## Slide 5
第二步：内墙背水面综合治理 — 七步到位
从铲除到面漆 · 7步系统施工 · 耗时约5-7天 · 材料费约1,500-3,000元
1
铲除霉变
超出30cm
2
杀菌消毒
84 1:10湿敷
3
基层封闭
防水型墙固
4
防水层
结晶涂料2遍
5
腻子层
N型耐水2遍
6
底漆
抗碱防潮1遍
7
面漆
防霉乳胶漆2遍
步骤④ 防水层 — 核心工序
粉料:水 ≈ 1:0.3 搅拌至无颗粒糊状
横竖交叉涂刷 2遍，总厚度 ≥ 1.5mm
第2遍与第1遍间隔 2-4 小时
完工后养护 48 小时，保持湿润
京东搜德高K11
步骤⑤ 腻子层 — 最容易翻车
必须认准 JG/T 298-2010 N型标识
粉料:水 ≈ 1:0.35 搅拌均匀
批刮 2遍，每遍厚度 1-2mm
间隔 24 小时完全干透再批下一遍
京东搜美巢800JJ
材料采购清单
· 84消毒液 2-3瓶 · 防水型墙固 10-15kg
· 渗透结晶防水涂料 35-50kg
· N型耐水腻子 80-100kg
· 抗碱底漆 5-8kg · 防霉乳胶漆 15-20kg
按100m²墙面估算 · 京东/天猫品牌旗舰店采购
关键提醒
必须用N型水泥基耐水腻子（JG/T 298-2010），普通石膏基腻子遇潮即粉化 = 白做！
5 / 10
Notes: 外墙做完之后，我们来看内墙的七步施工法。从铲除霉变层开始，然后是杀菌消毒、基层封闭，接下来是核心工序——涂刷渗透结晶防水涂料两遍，养护四十八小时。之后批刮N型耐水腻子两遍，再上抗碱底漆和防霉面漆。这里必须强调：腻子一定要用N型水泥基耐水腻子，普通石膏基腻子遇潮就粉化，整个工程白做。

## Slide 6
材料清单与用量详表
按 100m² 墙面计算 · 京东/天猫品牌旗舰店搜索对应关键词即可购买
材料名称
用量 (100m²)
用法要诀
参考品牌
京东搜关键词
84消毒液
2-3瓶 (500ml/瓶)
1:10兑水，湿敷霉变区域10-15分钟后清水擦净
蓝月亮 / 滴露
84消毒液 家庭装
防水型墙固（渗透界面剂）
10-15kg
开桶即用，辊涂1遍，覆盖率8-10m²/kg，封闭毛细孔
东方雨虹 / 德高 / 立邦
东方雨虹 墙固 界面剂
水泥基渗透结晶防水涂料
35-50kg（2遍）
粉:水≈1:0.3搅拌，横竖交叉2遍，厚度≥1.5mm，养护48h
东方雨虹 / 德高K11 / 青龙
德高K11通用型
N型水泥基耐水腻子
80-100kg（2遍）
粉:水≈1:0.35搅拌，批刮2遍，每遍1-2mm，间隔≥24h
德高 / 美巢 / 立邦
美巢 易呱平800JJ
抗碱防潮底漆
5-8kg（1遍）
开桶搅匀，辊涂1遍，覆盖率10-12m²/kg
多乐士 / 立邦 / 三棵树
多乐士 抗碱底漆
防霉乳胶漆
15-20kg（2遍）
开桶搅匀，辊涂2遍，间隔2-4h，覆盖率6-8m²/kg/遍
多乐士超净界 / 立邦 / 三棵树
多乐士 防霉乳胶漆
丙烯酸弹性防水涂料（外墙）
25-40kg（2遍）
开桶搅匀，辊涂2遍，间隔4-6h，覆盖率3-5m²/kg/遍
东方雨虹 / 科顺 / 西卡
东方雨虹 HCA121
外墙防水透明胶（替代方案）
10-15kg（2遍）
喷涂或辊涂2遍，覆盖率8-10m²/kg，透明不改变外观
东方雨虹 / 德高
东方雨虹 HCA123
材料费总计
约 2,500 - 4,000 元
以上为材料费估算，人工费另计（约材料费的1-1.5倍）
建议京东/天猫品牌旗舰店购买
认准官方旗舰店
* 用量为经验估算值，实际用量因墙面状况、施工手法等有所差异。所有材料均可通过京东搜索对应关键词找到品牌官方旗舰店。
* 施工顺序：方案二（外墙）优先 → 方案一（内墙）跟进。每道工序必须完全干透再进行下一步。
6 / 10
Notes: 这张表是你采购时的完整清单，按一百平方米墙面计算。从八四消毒液到防霉乳胶漆，每种材料的用量、用法要诀、推荐品牌和京东搜索关键词都列清楚了。材料费总计大约两千五到四千元。建议直接在京东或天猫的品牌旗舰店购买，认准官方防伪标识。

## Slide 7
三大关键材料 · 用法详解
用好这三样，防水工程就成功了一大半
水泥基渗透结晶
防水涂料
搅拌配比
粉料:水 ≈ 1 : 0.3
搅拌至无颗粒均匀糊状
涂刷方式
横竖交叉涂刷 2遍
每遍间隔 2-4 小时
总厚度 ≥ 1.5mm
养护要求
完工后养护 48 小时
保持涂层湿润
京东搜: 德高K11通用型
参考: 东方雨虹 PCC-501
N型水泥基耐水腻子
JG/T 298-2010 N型
识别标准
认准包装「N型」标识
无标注 = 普通腻子，不可用
保质期仅12个月
施工要诀
粉料:水 ≈ 1 : 0.35 搅拌
批刮 2遍，每遍 1-2mm
干燥时间
每遍间隔 ≥ 24 小时
完全干透再批下一遍
京东搜: 美巢 易呱平800JJ
参考: 德高内墙耐水腻子 N型
丙烯酸弹性防水涂料
外墙专用
施工准备
开桶即用，无需加水
基面清洁干燥无明水
裂缝先用砂浆填补
涂刷参数
辊涂 2遍，覆盖率 3-5 m²/kg/遍
间隔 4-6 小时
注意要点
墙角向上翻起 20-30cm
5°C以下禁止施工
京东搜: 东方雨虹 HCA121
参考: 科顺 丙烯酸防水涂料
7 / 10
Notes: 三种关键材料我单独强调一下。水泥基渗透结晶防水涂料是核心中的核心，粉和水的比例约一比零点三，横竖交叉涂两遍，总厚度至少一点五毫米，养护四十八小时。N型耐水腻子一定要认准包装上的N型标识，保质期只有十二个月。丙烯酸弹性涂料开桶即用，外墙施工温度不能低于五度。

## Slide 8
预算估算与品牌推荐
总预算约 5,000-10,000 元（含人工）· 品牌旗舰店正品保障
费用分项估算（100m²墙面）
外墙防水材料
800 - 1,500 元
丙烯酸弹性防水涂料 + 辅助材料
内墙基层处理
500 - 800 元
84消毒液 + 防水型墙固
防水涂料
600 - 1,000 元
渗透结晶防水涂料 35-50kg
腻子 + 漆面
600 - 1,200 元
N型腻子 + 抗碱底漆 + 防霉面漆
材料费总计
约 2,500 - 4,000 元
人工费约材料费的 1-1.5 倍 → 总预算约 5,000-10,000 元
品牌推荐
品类
首选品牌
备选
防水涂料
东方雨虹 / 德高K11
科顺 / 青龙
耐水腻子
美巢 / 德高
立邦
乳胶漆
多乐士 / 立邦
三棵树
墙固/界面剂
东方雨虹 / 德高
立邦
采购提示
· 建议自行采购，避免装修公司低端用料
· 京东/天猫品牌旗舰店购买，认准防伪标识
· 腻子保质期仅12个月，注意生产日期
* 以上价格为2025年市场参考价，实际以品牌旗舰店当日报价为准。大促期间（618/双11）入手更划算。
8 / 10
Notes: 来看预算。材料费分四大块：外墙防水材料八百到一千五，内墙基层处理五百到八百，防水涂料六百到一千，腻子加漆面六百到一千二，总计两千五到四千元。人工费大约是材料费的一到一点五倍，所以总预算在五千到一万元之间。品牌方面，防水涂料推荐东方雨虹和德高，腻子推荐美巢，乳胶漆推荐多乐士和立邦。

## Slide 9
辅助配套措施 + 避坑清单
防水工程是基础，日常习惯是关键 — 双管齐下才能真正告别返潮
日常辅助措施
除湿机
湿度 > 65% 时开启
南方一楼必备
几百元解决问题
正确通风
晴天中午大通风
阴雨天紧闭门窗
很多人做反了！
家具离墙
离墙 5-10cm
留出通风间隙
一楼优选玻化砖
常见错误 & 正确做法
✕
返潮墙面直接刷漆覆盖
✓ 铲除→杀菌→防水→再刷
✕
用普通石膏基腻子
✓ 必须N型水泥基耐水腻子
✕
只刷表面防水涂料
✓ 必须先做渗透型防水处理
✕
回南天/阴雨天开窗通风
✓ 紧闭门窗 + 开除湿机
✕
不处理外墙只做内墙
✓ 外墙优先 → 内墙配合
✕
相信"纳米防水喷雾"能解决结构渗水
✓ 系统工程才能治本
一楼地面材料推荐：
首选玻化砖/通体砖（吸水率极低） / SPC石塑地板（防水防潮，脚感优于瓷砖） / 不推荐实木地板（极易吸潮变形发霉）
9 / 10
Notes: 施工做完了，日常维护同样重要。三个好习惯：第一，南方一楼必备除湿机，湿度超过百分之六十五就开。第二，晴天中午大通风，但阴雨天一定要紧闭门窗——这个很多人做反了。第三，家具离墙五到十厘米，留出通风间隙。最后还有五个最常见的避坑提醒，每一条都是用教训换来的经验。

## Slide 10
一楼防潮防水 · 核心要点
诊断先行：搞清楚潮湿类型再动手，90%的人搞错了根源
先外后内：外墙防水优先阻断水源，内墙跟进巩固防线
材料关键：N型耐水腻子是底线，渗透结晶防水涂料是核心
习惯辅助：除湿机 + 正确通风 + 家具离墙，日常维护同样重要
好的防水是系统工程，不是一瓶涂料能解决的
祝施工顺利！墙面干爽，家更舒适
一楼墙面防潮防水综合治理方案 · 2026年7月 · 家庭装修实用指南
10 / 10
Notes: 最后总结五个核心要点：诊断先行，搞清楚潮湿类型再动手；先外后内，外墙防水优先；材料关键，N型腻子是底线，渗透结晶是核心；习惯辅助，除湿机和正确通风必不可少。最重要的一个认知就是——好的防水是系统工程，不是一瓶涂料能解决的。祝施工顺利，墙面干爽，家更舒适。